AUSSCHREIBUNGSTEXT
Aussendämmung Gaubenverkleidung, SF-A-GAUB-VIP


Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuumdämmung

· Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP 

(ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert 

ʎ = 0,007 W/(mK)
· Mindestwärmeschutz

Bauteile in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK)
· Der befestigungstechnisch erforderliche, umlaufende Montagerand je Elementbauteil kann zu einer Abminderung des Dämmwertes führen. Dieser Abminderungsfaktor kann erst bei der Verlegeplanung der VIP-Elemente bestimmt werden (nach Auftragseingang), wenn die Elementgrößen bekannt sind.
· Es ist zur Erstellung der Verlegeplanung ein Aufmaß vom VIP-Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und / oder Installationsleitungen, welche die VIP-Dämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

· Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht, für eine ausreichende Be – und Entlüftung des Raumes ist zu sorgen.
· Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem sf-Vakuumdämmpaneele und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht

A. Ausschreibungstext

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

1. Vorbemerkungen

1.1. Materialbeschreibung Außendämmung
· Das sf-Vakuumdämmsystem besteht aus einem Vakuumdämmkern und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement.
· Die Vakuumelemente sind dampfdiffusionsdicht.
· Die Elemente werden bei Bedarf im Bereich der senkrechten Wandanschlüsse einem Schutzrand aus 20 mm PUR gefertigt und ermöglichen eine Befestigungsdurchdringung im Elementstoßbereich; die Schutzränder werden durch die Deckschichten abgedeckt.
· Bei den Dämmpaneelen SF-A-GAUB-VIP geht es im besonderen um eine schlanke Dämmlösung mit optimaler thermischer Dämmwirkung. Das Element kann, je nach Konfiguration geschraubt, geklebt oder zwischen einer Holzkonstruktion eingelegt werden. Durch die beidseitige Verkleidung mit Sperrholz erhält das Paneel einen besonderen mech. Schutz.
· Die Einzelgröße der Elemente richtet sich nach der Verlegeplanung auf Basis eines zu erstellenden bauseitigen Aufmaßes.
· Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP (ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert ʎ = 0,007 W/(mK)
· Mindestwärmeschutz

Bauteile in denen VIP–Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ʎ = 0,020 W/(mK)
· Stützkerndichte:
190 – 220 kg/m3
· Stützkernmaterial:
Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel
· Spezifische Wärmekapazität:
c = ca. 1kJ /(kg K)

· Brandverhalten:
Normalentflammbar ( Baustoffklasse DIN 4102 – B2)

· Druckspannung:
bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 290 kPa

· Innendruck:
bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

· Rechnerischer Druckanstieg:
ca. 1 mbar / a

· Kerntoleranzen:
Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm
· Einzelelementprüfung bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes.

Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem sf-Vakuumdämmpaneele und der Produktgewährleistung des Herstellers, nicht auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Sculptur & Function Architekturelemente GmbH. 

Bezugsquelle, Beratung und Einweisung: 

sculptur & function Architekturelemente GmbH.

Ansprechpartner: Ing. Walter Weiser

Franz Mair Straße 47, 2232 Deutsch-Wagram, Österreich

+43 (0) 2247 / 51936 11, office@sf-vakuumdaemmung.at; www.sf-vakuumdämmung.at

1.2. Generelles Handling der Vakuumdämmpaneele
Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:
1. Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

2. Ausführen von Elementdurchdringungen außer an den dafür vorgesehenen Stellen im Bereich der Plattenrandstöße

3. Unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

4. Die konstante Temperaturbelastung der VIP–Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen
5. Pressung der sf-Dämmelement – Oberfläche durch Schraubdrehmoment an den Befestigungspunkten

2. Liefern und Verlegen von sf-Vakuumdämmelemente 

2.1. Vorarbeiten

· Erstellen eines Aufmaßes mit Einmessen aller begrenzenden oder durchdringenden Bauteile.
· Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der sf-Dämmelemente.
· Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten.
· Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.
· 
Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

· 
Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen und mit den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen.
· Es gelten die Herstellervorschriften.
1 Pauschale: 

EP……………………….

GP…………………….

2.2. sf-Dämmmaterial

Liefern und Transport ab Lieferadresse zum Montageort für 

sf–Vakuumdämmelemente SF-A-GAUB-VIP ..... mm
Kernstärke :
…… mm

Deckschichten:
3 mm Sperrholz / 3mm Sperrholz
Randausbildung:
am Übergang zu den Wänden Randschutz aus 20 mm PUR

Elementgrößen:
abhängig von Verlegeplan in verschiedenen Größen, 


Mindestverrechnungsgröße 0,5 m²
Zulassungsnummer:
…………………………………….

Geltungsdauer bis:
……………………………………..

2.3. Montageposition
Montage und lückenloses Verlegen der Vakuumdämmelemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben incl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Die Abrechnung erfolgt nach qm Aufmassfläche.

Paneel: SF-A-GAUB-VIP …… mm
............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

Aufpreis auf Schrägelemente:

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

Eventual
2.4. Durchdringungen

Liefern und Herstellen von Durchdringungen als Zulage zu POS. 2.2. 

Größe:
B…….mm x L……...mm

1 Stück
EP……………………….



Eventual

2.5.
RANDSTREIFENVERBREITERUNG
Liefern und Herstellen von beschneidbaren breiteren Randbereichen nach Abstimmung und Verlegeplan.
............. lfm
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................
